Apklausos sąlygų 2 priedas

SAUSO TIPO HIDROKOSTIUMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objekto paskirtis:

Apsaugos priemonė nuo hipotermijos, išorinio aplinkos poveikio, atliekant užduotis vandenyje.

- Privalomieji reikalavimai:

  - Hidrokostiumas turi būti naujas ir nenaudotas.

  - Pagamintas iš vieno sluoksnio vandeniui atsparaus ir kvėpuojančio trijų sluoksnių NOMEX® / GORE-TEX® BD6.5 laminato.

2.3. Turi atitikti MIL-DTL-32149 standartų reikalavimus:

2.3.1. užtrauktukas turi būti įsiūtas iš dešinės pusės ties liemeniu ir baigtis kairėje pusėje ant peties. Žemo profilio, lengvas ir atsparus korozijai, bei vandeniui TIZIP® užtrauktukas. Užtrauktukas uždengtas hidrokostiumo medžiaga tam, kad būtų apsaugotas nuo tiesioginės trinties ir atviros liepsnos;

2.3.2. žemiau juosmens linijos centre taip pat turi būti horizontalus korozijai ir vandeniui atsparus TIZIP® užtrauktukas;

2.3.3. ant dešinės rankovės turi būti oro išmetimo vožtuvas, skirtas iš kostiumo išleisti oro perteklių;

2.3.4. ant kairės rankovės turi būti žemo profilio kišenė su užtrauktuku su dviem rašiklių laikikliais;

2.3.5. 5x10 (+-0,5) centimetrų Velcro® juosta, dešinėje krūtinės pusėje, skirta vardo etiketei pritvirtinti;

2.3.6. hidrokostiumo kairėje ir dešinėje kelnių klešnėse, šlaunų srityse, turi būti elastingos besiplečiančios kišenės su vandeniu praleidžiančiu tinkleliu, bei užsegamos „Velcro®“ juostomis. „Velcro®“ juostos taip pat skirtos maksimaliai sumažinti kišenių talpą, kai jos yra tuščios;

2.3.7. juosmens plotis reguliuojamas „Velcro“ juostų pagalba;

2.3.8. kelių ir alkūnių sritys, sustiprintos formuoto porolono pagalvėlėmis, kurios suteikia padidintą kelio ir alkūnių apsaugą;

2.3.9. keliai, alkūnės ir užpakalinė sėdimoji dalis papildomai apsiūtos dilimui atspariu balistiniu nailono audiniu. Visose sustiprintose vietose turi būti vandens išbėgimo skylutės(drenažas);

2.3.10. rankovių galų (riešų) ir kelnių klešnių galai sustiprinti CORDURA® medžiaga, bei reguliuojama „Velcro®“ juosta;

2.3.11. rankogaliai ir apykaklė lateksiniai. Apykaklė iš viršaus padengta ir apsaugota Nomex® vilnos audiniu, kad apsaugotų vartotoją nuo ugnies pažeidimo kaklo srityje;

2.3.12. į kostiumą integruotos GORE-TEX® sausos kojinės;

2.3.13. hidrokostiumas vidinėje pusėje turi turėti dviejų taškų tvirtinimo nuimamą petnešų sistemą;

2.3.14. hidrokostiumo spalva juoda.

2.5. Sauso tipo hidrokostiumų dydžiai parenkami kiekvienam naudotojui individualiai.

- Ženklinimas, pakavimas ir priėmimas:

3.1. Kiekvieno hidrokostiumo vidinėje pusėje uždėta informacinė lentelė kurioje atspindėtų hidrokostiumo pagaminimo metai, serijos numeris, kostiumo modelis, kostiumo dydžio ženklinimas.

- Garantiniai reikalavimai:

Sauso tipo hidrokostiumui dėl gamyklinio broko atsiradimo suteikiama ne mažesnė nei 1 metų garantija (pažeidimams, atsiradusiems dėl medžiagų ar gamybos defektų).

- Papildoma informacija:

Tiekėjas privalo pateikti dokumentaciją reikalingą hidrokostiumo priežiūrai ir eksploatacijai.